- 样品检测项目及要求

| 品类 | 主要面料/材质 | 检测项目及要求 |
| --- | --- | --- |
| 常服（男） | 毛涤缎背哔叽面料 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、异味、耐光、耐干洗、干洗尺寸变化率、起毛起球、纰裂、裤后档接缝强力（裤子）的指标达到GB/T 2664-2017、GB/T 2666-2017一等品或优等品 C类规定要求 |
|  | 斜纹里布 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干摩擦、耐水、耐汗渍、异味的指标达到GB/T 2664-2017、GB/T 2666-2017一等品 C类规定要求 |
| 春秋执勤服（男） | 弹力哔叽面料 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、耐光、耐皂洗、水洗尺寸变化率、起毛起球、纰裂、裤后档接缝强力（裤子）的指标达到FZ/T81007-2012一等品或优等品C类规定要求 |
| 冬执勤服（男） | 弹力哔叽面料 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、耐光、耐皂洗、水洗尺寸变化率、起毛起球、纰裂、裤后档接缝强力（裤子）的指标达到GB/T2662-2017一等品或优等品C类规定要求 |
|  | 填充絮片 | 成分、克重（大身）、热阻（大身） |
| 内穿衬衣（男） | 涤棉天丝混纺斜纹布 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、耐光、耐皂洗、水洗尺寸变化率、纰裂的指标达到GB/T2660-2017一等品或优等品B类规定要求 |
| 制式长袖衬衣（男） | 涤棉防静电交织绸 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、异味、耐光、耐皂洗、水洗尺寸变化率、纰裂的指标达到GB/T2660-2017一等品或优等品B类规定要求 |
| 制式短袖衬衣（男） | 涤棉防静电交织绸 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、异味、耐光、耐皂洗、水洗尺寸变化率、纰裂的指标达到GB/T2660-2017一等品或优等品B类规定要求 |
| 单裤（男） | 弹力细斜纹布 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、耐皂洗、水洗尺寸变化率、耐光、起毛起球、纰裂、裤后档接缝强力的指标达到GB/T 2666-2017一等品或优等品B类规定要求 |
| 女裙 | 弹力细斜纹布 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干湿摩擦、耐水、耐汗渍、耐皂洗、水洗尺寸变化率、耐光、起毛起球、纰裂的指标达到GB/T 81004-2012一等品或优等品B类规定要求 |
| 大檐帽 | 弹力哔叽布 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干摩擦、耐水、耐汗渍的指标达到GB 18401-2010 C类规定要求 |
| 大檐凉帽 | 涤纶网纱 | 成分、甲醛、PH值、可分解芳香胺染料、耐干摩擦、耐水、耐汗渍的指标达到GB 18401-2010 C类规定要求 |
| 臂章 | 版面：涤纶低弹丝电脑提花织片 | 面料：耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐热压色牢度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
|  | 底布：涤棉斜纹布 | 耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
| 硬肩章 | 版面：涤纶低弹丝电脑提花织片 | 面料：耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐热压色牢度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
|  | 肩徽、肩花： | 耐盐雾（72h） |
|  | 底布：涤棉复合平纹布 | 耐光色牢度、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
| 大帽徽 | 压铸锌合金 | 耐盐雾（72h） |
| 领带 | 涤丝面料 | 面料：耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐热压色牢度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
| 单皮鞋（男、女） | 牛皮革 | 1、帮面材质 |
|  |  | 2、游离甲醛按GB 20400-2006规定 |
|  |  | 3、成品耐折性能、外底耐磨长度、外底硬度、粘合强度、剥离强度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
| 皮凉鞋（男、女） | 牛皮革 | 1、帮面材质 |
|  |  | 2、游离甲醛按GB 20400-2006规定 |
|  |  | 3、成品耐折性能、外底耐磨长度、外底硬度、粘合强度、剥离强度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
| 内腰带（男） | 牛皮革 | 1、材质（带体）：牛皮革 |
|  |  | 2、耐盐雾（72h）、带扣与带体结合力（按QB/T 1618-2018测试）、带体断裂力，带体缝纫剥离强力、带体耐光色牢度指标按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》中要求 |
| - 注：未单独列明技术标准的品种，其技术标准、包装、检验要求按《交通运输综合行政执法制式服装和标志技术规范》最新现行要求及其相关补充规定执行。 |  |  |